Modulares Aluminium-Stabgeländer

Pos. 1	Modulsystem				________lfdm.

Liefern und montieren des in den technischen

Vorbemerkungen beschriebenen Aluminium-Stabgeländersystems

BALUGA easy mit Typenprüfbericht,

inkl. aller notwendigen Zubehörteile und Befestigungsmittel.

Einzelne oder mehrere Module des Stabgeländersystems mit

einer Breite von 0,5 bis 2 m können beliebig nebeneinander

montiert werden.

Geländerstabhöhe:  1.000 mm / 1.100 mm /1.200 mm, Sonderhöhen auf Anfrage

Standardbreite: 2.000 mm, angepasste Breite: 500 – 2.000 mm, Sonderbreiten auf Anfrage

Die Montage des Grundprofils erfolgt von oben an den

Baukörper oder eine bauseitige Unterkonstruktion.

Anwendung in der Ebene:	Außenbereich / Innenbereich

Holmlast 0,5 kN/m / 1,0 kN/m

Befestigungsprofil für den Baukörperanschluss:

I-förmiges Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen (b x h) 100 mm x 12 mm

Geländerstäbe:

Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen 48 mm x 12 mm,

rechteckig od. abgerundet

Handlauf:

## Aluminium-Systemprofil rechteckig mit den Abmessungen (b x h) 50 mm x 12 mm od.

## Aluminium-Systemprofil halbrund mit den Abmessungen (b x h) 50 mm x 35 mm

Fabrikat/Typ:

GLASSLINE BALUGA easy Top 1 mit Typenprüfbericht.

Profillänge: 2.000 mm, 	Zuschnitt und Sonderlängen auf Anfrage möglich

Material: Aluminium (EN AW-6063 T66)

#### Oberfläche: unbehandelt od. Standard-RAL-Pulverbeschichtung od.

#### Sonderfarben auf Anfrage

Pos. 2	****EVENTUALPOSITIONEN****

Statik

Sollte das Aluminium-Stabgeländersystem BALUGA easy

abweichend zum Typenprüfbericht Anwendung finden,

sind folgende Nachweise zwingend erforderlich.

Kompletter statischer Nachweis 	für die vorgegebenen Lastfälle.

Dies beinhaltet den rechnerischen Nachweis der Profile und

Befestigungsmittel.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Statische Prüfung durch einen zugelassenen

Prüfingenieur im Bauwesen

Komplette statische Prüfung der Konstruktion

für die vorgegebenen Lastfälle. Dies beinhaltet die

Prüfung der rechnerischen Nachweise der Profile,

Unterkonstruktion und Befestigungsmittel.

1	psch		Nur G.-Preis	___________

Hinweis:

Die rot geschriebenen Angaben sind weitere Beispiele oder Alternativen und können objektbezogen angepasst werden!

Angebotssumme gemäß Leistungsverzeichnis

LV Summe Netto	…………………….. EUR

19% Mehrwertsteuer	…………………….. EUR

LV Summe Brutto	…………………….. EUR

Der Anbieter versichert mit seiner rechtsgültigen Unterschrift, dass er in der Lage ist, solche hochwertigen Verglasungen herzustellen, bereits ausreichend Erfahrung bei vergleichbaren Objekten gesammelt hat und die Angaben für die sichere Preisfindung ausreichend sind.

Ort / Datum		Stempel / Unterschrift AN

______________	__________	___________________________